**Descriere produs**

impedanţă: 75 Ohm

izolaţie PVC albă de 7,06 mm

folie aluminiu + PET

împletitură 0,12 mm x 80 fire ALU

folie aluminiu + PET

izolaţie spumă PE 4,6 mm

fir interior oţel acoperit cu cupru

1,02 mm

305 m/rolă (suport de lemn)