**Descriere produs**

Cositor de lipit de calitate excelentă de la fabricant european!

compoziţie: SN/PB: 60/40%

sacaz: 2,0%

dimensiuni: ∅0,8 mm

masa: 250 g

Utilizare limitată numai în scopuri profesionale.