**Descriere produs**

fără plumb!

Ø1mm, 100g

Sn / Cu

Sn97% / Cu0,5% + 2,2% sacâz

227°C